ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«МАТЕРИАЛ ТермоЗвукоИзол®

И ОБЛАСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»

Напечатано в журнале

"СТРОЙКА" № 37, 2008 г

ПАТЕНТЫ И СВОЙСТВА

Материал ТермоЗвукоИзол® был создан и защищён патентом РФ в 1996 г.

В соответствии с патентом РФ на полезную модель № 57145, материал ТермоЗву-коИзол® – это композитный материал, содержащий слой из тонковолокнистого нетканого алюмосиликатного материала с защитной оболочкой, размещенной с двух сторон этого слоя и скреплённой с ним прошивными нитями. При этом:

- алюмосиликатный материал состоит из базальтовых или стеклянных волокон или их смеси;

- защитная оболочка прошита нитями и выполнена из полипропиленового, базальтового или стеклянного полотна, а также из полиэтилена или винилового полимера.

ТермоЗвукоИзол® выпускается в следующих основных модификациях:

- артикул «П» - маты и/или ленты в оболочке из нетканого полипропилена с наполнителем из прошивного стеклохолста;

- артикул «С» - маты в оболочке из стек-

заказам для применения в качестве огнезащитных экранов определенных размеров); — артикул «Форте» - маты улучшенного качества в оболочке из нетканого полипропилена с наполнителем из калиброванного иглопробивного стеклохолста.

лоткани с наполнителем из прошивного стек-лохолста;

— артикул «Б» - маты в оболочке из базальтовой или кремнеземнистой ткани с наполнителем из базальтового супертонкого волокна (изготавливается по специальным

| МАТЕРИАЛ ТермоЗвукоИзол® ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ОСНОВНЫМИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ: |  |  |  |  |  |  |
| • теплопроводность (λ) в сухом состоянии – 0,0333 (Вт/м·К); |  |  |  |  |  |  |
| • теплопроводность (λА) для условий эксплуатации «А» – 0,034 (Вт/м·К); • теплопроводность (λБ) для условий эксплуатации «Б» – 0,036 (Вт/м·К); • плотность (γ) – 162,7 (кг/м3); |  |  |  |  |  |  |
| • влажность – 0,47 (% масс); |  |  |  |  |  |  |
| • сорбционная влажность – 49,51,2 (% масс); |  |  |  |  |  |  |
| • водопоглощение при частичном погружении – 49,5 (% объёма); |  |  |  |  |  |  |
| • показатель теплоусвоения (s) – 3,97 (Вт/м2·К); |  |  |  |  |  |  |
| • деформативность при вдавливании (абсолютная деформация) – 2,3 (мм); |  |  |  |  |  |  |
| • индекс (ΔLnw) улучшения изоляции плавающей стяжкой с поверхностной плотностью 80 кг/м2, уложенной по слою материала ТермоЗвукоИзол® толщиной |  |  |  |  |  |  |
| 14 мм – ≥29 (дБ); |  |  |  |  |  |  |
| • рекомендуемые категории помещений жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |
| для применения материала ТермоЗвукоИзол® в качестве упругих прокладок |  |  |  |  |  |  |
| при устройстве плавающих полов – А, Б и В; |  |  |  |  |  |  |
| • динамический модуль упругости (Е) при нагрузках: |  |  |  |  |  |  |
| 2000 Н/м2 – 0,20 (кПа); |  |  |  |  |  |  |
| 5000 Н/м2 – 0,26 (кПа). |  |  |  |  |  |  |
| • относительное сжатие (ε) при нагрузках: |  |  |  |  |  |  |
| 2000 Н/м2 – 0,33 (кПа); |  |  |  |  |  |  |
| 5000 Н/м2 – 0,45 (кПа). |  |  |  |  |  |  |
| • толщина слоя под нагрузкой 80 кг/м2 – 7,9 (мм); |  |  |  |  |  |  |
| • снижение приведенного ударного шума (ΔLn ) плавающей стяжкой с поверхностной плотностью 80 кг/м2, уложенной по слою материала ТермоЗвукоИзол® толщиной |  |  |  |  |  |  |
| 14 мм при среднегеометрических частотах в 1/3 октавных полос: |  |  |  |  |  |  |
| Среднегеометрическая частота 1/3 октавных полос f (Гц) | 125 | 250 | 500 | 1000 2000 |  | 3200 |
| Снижение приведённого ударного шума ΔLn (дБ) | 9,0 | 23,8 | 29,4 | 34,5 37,3 |  | 38,5 |
| • коэффициенты звукопоглощения: |  |  |  |  |  |  |
| Среднегеометрическая частота октавных полос (Гц) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Коэффициент звукопоглощения (%) | 5 | 5 | 10 | 22 | 54 | 98 |

СЕРТИФИКАТЫ

Материал ТермоЗвукоИзол® имеет следующие сертификаты:

- сертификат соответствия в системе «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»  RU.МСС.205.681.1.ПР.17360;

- санитарно-эпидимиологическое заключение № 33.ВЛ.02.000.Т.000514.04.06;

- сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ЩП034.В.00189;

- сертификат в системе «ВИБПРОАКУСТИКА» № 030006.024/222-07.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал ТермоЗвукоИзол® - это многофункциональный изоляционный материал, который с успехом можно применять в качестве:

- эффективной упругой звуко- и вибро-поглощающей прокладки при устройстве плавающих стяжек оснований чистых полов, в особенности по монолитным и сборным железобетонным междуэтажным перекрытиям, для защиты помещений от ударных шумов и вибраций;

- выравнивающей упругой звуко- и виб-ропоглощающей подложки для полов из ламината и аналогичных ему половых покрытий, укладываемых «плавающим способом»;

- паропроницаемой термокомпенсирую-щей строительной мембраны для повышения эффективности и долговечности использования основного утеплителя при устройстве вентилируемых фасадных систем и защиты основного утеплителя от разрушения;

- защитного укрытия основного утеплителя при устройстве чердачных перекрытий;

- подкровельного материала, защищающего основной утеплитель и повышающего эффективность его использования, при устройстве тёплых мансард;

- эффективной составляющей при устройстве:

- шумоизоляционных перегородок;

- шумоизоляции подвесных потолков;

- полов с водяным подогревом;

- шумоизолирующих и уплотняющих прокладок при деревянном каркасном домостроении;

- тепло-, шумо- и виброизоляции внутренних трубопроводов отопления, водопровода и канализации;

- защиты от конденсата ёмкостей и трубопроводов различного назначения;

- шумоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования;

- шумопоглощающих и антиревербераци-онных драпировок стен, перегородок и потолков в студиях кино-, аудио- и видеозаписи и т.п.

ТермоЗвукоИзол® применяется в атомо-биле-, вагоно- и судостроении в качестве шумо- и вибропоглощающих прослоек.

Использование мулитокремнеземистых и негорючих нетканых оболочек, а также наполнителей из стеклянного (изготовленного

из стекла типа «Е»), каолинового и супертонкого базальтового волокна позволяет производить модификации материала Тер-моЗвукоИзол® с уникалькаными огнезащитными и теплофизическими свойствами.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ ПРИМЕНЯЛСЯ МАТЕРИАЛ

ТермоЗвукоИзол®

Перечень наиболее значимых объектов ООО «НПТО «Корда» (без учета объектов дилеров и филиалов), где в последнее время с успехом применялся материал ТермоЗвуко-Изол® различных модификаций в качестве составной части акустической обработки помещений, шумозащиты, теплоизоляции и огнезащиты:

- Лаборатория акустики Телевизионного технического центра «Останкино».

- Телевизионные студии и съемочные павильоны в г. Москве:

- 1000 м2. «А-медиа» (Медиа-сити)

- 1000 м2. Творческое Телевизионное Объединение

- 600 м2. Телевизионный дом

3.	Киноконцертные залы:

- «Олимпийский», г. Москва

- «Камертон», г. Сургут

- Крупнейшая дискотека на улице Ордынка, г. Москва.

- Студии звукозаписи в г. Москве:

- продюсерского центра «Новое Время»

- «Аэростиль»

- «Каркадэ»

- «Jron Beat»

6.	Ряд известных ресторанов в г. Москве и в
Московской области, например:

- «Колхи»

- «Старый замок»

- «Три комнаты»

- «Погребок», г. Красноармейск, МО

- и т.д.

7.	Офисы, социальные объекты, и объекты
ЖКХ, например:

- офис 400 м2 в пос. Воскресенское, МО;

- офис и компьютерный клуб Департамента правительства г. Москвы «Дети улиц»;

- большое количество объектов ЖКХ г. Москвы, в т.ч. в микрорайонах Нагатинское, Печатники, Сабурово, объекты фирмы «Интелстрой» (главным образом лента из материала ТермоЗвукоИзол®).

8. Государственный Кремлёвский дворец (огнезащита осветительных приборов Термо-ЗвукоИзол® – Б).

Материал ТермоЗвукоИзол® пользуется неизменной популярностью у предприятий строительного бизнеса всех уровней, владельцев квартир и частных застройщиков. Рост этой популярности из года в год растет. Об этом свидетельствует неуклонный рост уровня его реализации, начиная с 1996 г.

Практика 10-летнего применения и реализации материала ТермоЗвукоИзол® без единого случая рекламаций, в т.ч. на крупных объектах, в индустриальном и частном малоэтажном строительстве, а также при устройстве большого числа студий аудио- и видеозаписи убедительно свидетельствует об эффективности этого материала в качестве составляющей тепло-, шумо- и виброизоляции при устройстве различных типов ограждающих конструкций и видов коммуникаций, а материала «ТермоЗвукоИзол®» в оболочке из базальтовой и кремнезёмистой ткани с наполнителем из базальтового супертонкого волокна (артикул «Б») – при устройстве различных огнезащитных экранов.

ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В настоящее время материал ТермоЗву-коИзол® производится на лицензионной основе российскими предприятиями по технологии и в соответствии с техническими условиями ООО «НПТО «Корда» ТУ 5763-001-18697935-2007.

Успешная рекламно-коммерческая политика, создание инжинирингового сопровождения и проведение большого количества сертификационных испытаний позволили существенно увеличить производство и реализацию материала ТермоЗвукоИзол®.

Созданы резервные мощности для наращивания объёма производства не менее чем в 2 раза.

Успешно ведутся переговоры с российскими и зарубежными партнёрами о создании дополнительных мощностей по изготовлению материала ТермоЗвукоИзол® и изделий из него.

(Продолжение следует)